## Slide 1: Foil thickness measurements & Elastic rate comparisons

## Slide 2: 5275: 500 nm center

## Slide 3: 5275: 500 nm edge

## Slide 4: Stat. evaluation of measurements
 | edge |  |  |  | center
 | m01 | m02 | m05 | m06 | m07
Mean | 0.534 | 0.477 | 0.489 | 0.508 | 0.465
SD | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008
Chart: 5275_edge_01
| 0.49199999999999999 | 0.495 | 0.498 | 0.501 | 0.504 | 0.50700000000000001 | 0.51 | 0.51300000000000001 | 0.51600000000000001 | 0.51900000000000002 | 0.52200000000000002 | 0.52500000000000002 | 0.52800000000000002 | 0.53100000000000003 | 0.53400000000000003 | 0.53700000000000003 | 0.54 | 0.54300000000000004 | 0.54600000000000004 | 0.54900000000000004 | 0.55200000000000005 | 0.55500000000000005 | 0.55800000000000005 | 0.56100000000000005 | 0.56400000000000006 | 0.56700000000000006 | 0.57000000000000006
data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fit | 1.1796e-10 | 3.4473e-09 | 7.8459e-08 | 1.3907e-06 | 1.9198e-05 | 0.0002064 | 0.0017282 | 0.011269 | 0.057229 | 0.22635 | 0.6972 | 1.6725 | 3.1246 | 4.5463 | 5.1516 | 4.5463 | 3.1246 | 1.6725 | 0.6972 | 0.22635 | 0.057229 | 0.011269 | 0.0017282 | 0.0002064 | 1.9198e-05 | 1.3907e-06 | 7.8459e-08
Chart: 5275_edge_05
| 0.45299999999999996 | 0.45599999999999996 | 0.45899999999999996 | 0.46199999999999997 | 0.46499999999999997 | 0.46799999999999997 | 0.47099999999999997 | 0.47399999999999998 | 0.47699999999999998 | 0.48 | 0.48299999999999998 | 0.48599999999999999 | 0.48899999999999999 | 0.49199999999999999 | 0.495 | 0.498 | 0.501 | 0.504 | 0.50700000000000001 | 0.51 | 0.51300000000000001 | 0.51600000000000001 | 0.51900000000000002 | 0.52200000000000002 | 0.52500000000000002 | 0.52800000000000002 | 0.53100000000000003
data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gaussian | 7.8459e-08 | 1.3907e-06 | 1.9198e-05 | 0.0002064 | 0.0017282 | 0.011269 | 0.057229 | 0.22635 | 0.6972 | 1.6725 | 3.1246 | 4.5463 | 5.1516 | 4.5463 | 3.1246 | 1.6725 | 0.6972 | 0.22635 | 0.057229 | 0.011269 | 0.0017282 | 0.0002064 | 1.9198e-05 | 1.3907e-06 | 7.8459e-08 | 3.4473e-09 | 1.1796e-10
This data on the wiki at Thickness_meas_summary.xlsx for all measured data sets

## Slide 5: 5134: 750 nm

## Slide 6: 5613: 350 nm

## Slide 7: 6809: 50 nm

## Slide 8: 7028: 625 nm

## Slide 9: Elastic rate via TDC cut, high threshold
Chart: Elastic Rate
| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.22500000000000001 | 0.22500000000000001 | 0.22500000000000001 | 0.22500000000000001 | 0.22500000000000001 | 0.22500000000000001 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
elastic rate | 61.907 | 62.1775 | 62.3235 | 62.2975 | 61.9315 | 61.6636 | 61.361 | 61.5321 | 60.4551 | 60.4314 | 60.1901 | 60.5429 | 60.5121 | 60.4878 | 60.4206 | 60.4371 | 285.6119 | 285.9968 | 286.7298 | 285.9739 | 286.9383 | 286.7994 | 510.0139 | 509.0852 | 509.1878 | 510.4678
beam current (uA) | 4.0876 | 3.968 | 4.0895 | 3.9442 | 4.1492 | 3.9298 | 4.0812 | 3.9823 | 4.2432 | 4.2081 | 3.9775 | 3.6267 | 3.9187 | 4.046 | 4.1106 | 4.0484 | 4.2458 | 3.9093 | 4.1085 | 4.0005 | 4.218 | 3.828 | 3.4224 | 3.388 | 3.6577 | 3.4632
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 10: Elastic rate scaling for thickness
We don’t have sibling foil for 50 nm foil # 6845, but measured elastic rate of 60.4346 Hz/uA
Use elastic rates and measured thickness for other ~50 nm foil, 350 nm foils

## Slide 11
Chart: predicting thickness from elastic rates
| 61.899207991397191 | 60.434637928612375 | 286.34166686993063 | 509.6886644356141
predicted | 0.052991 | 0.051895 | 0.22087 | 0.38794
measured thicknesses | 0.053 | 0.388
Chart: predicting thickness from elastic rates
| 61.899207991397191 | 60.434637928612375 | 286.34166686993063 | 509.6886644356141
predicted | 0.052991 | 0.051895 | 0.22087 | 0.38794
measured thicknesses | 0.053 | 0.388
Conclude foil 6845 ~51.9 nm

## Slide 12: Elastic rate via TDC cut, low threshold
Chart: Elastic Rate
| 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Elastic rate | 619.0701 | 620.1284 | 617.7056 | 618.8518 | 619.7658 | 619.3071 | 717.8653 | 719.4784 | 719.4933 | 718.3442 | 715.7265 | 718.56 | 946.2166 | 947.545 | 951.5986 | 949.2002 | 950.5184 | 1288.6133 | 1292.6332 | 1286.0194 | 1285.6633 | 1286.5217 | 1288.753 | 1531.5286 | 1532.9363 | 1534.6742 | 1528.4565 | 1532.5357 | 1536.067
Beam current | 1.7823 | 1.6854 | 1.7276 | 1.6132 | 1.7537 | 1.6698 | 1.3893 | 1.3374 | 1.3797 | 1.2921 | 1.4008 | 1.3163 | 1.2337 | 1.179 | 1.225 | 1.1565 | 1.2329 | 1.1727 | 1.044 | 0.97873 | 1.03 | 0.97884 | 1.0518 | 0.9973 | 0.88117 | 0.84782 | 0.88978 | 0.83823 | 0.88493 | 0.82639
0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.491 0.491 0.491 0.491 0.491 0.491 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79

## Slide 13: Preliminary: predicted thickness from elastics, low threshold
Chart: predicting thickness from elastic rates
| 619.13814214518027 | 718.24462696917988 | 949.01574247158419 | 1288.033971861455 | 1532.6997081202901 | 1883.7476367459058
nominal thickness | 0.35 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.87 | 1
measured thicknesses | 0.388 | 0.491 | 0.552 | 0.79
predicted | 0.40011 | 0.45611 | 0.58649 | 0.77804 | 0.91618 | 1.1145
Double check measurements

## Slide 14
Data that looks to be most “off” from fit line:
500 nm seems like it should be thinner
625 nm foil seems to have been measured too thin – should be thicker

## Slide 15
Chart: Asymmetry vs. Foil thickness
| 0.04 | 5.2999999999999999E-2 | 0.38800000000000001 | 0.38800000000000001 | 0.50800000000000001 | 0.55200000000000005 | 0.79 | 1.1000000000000001
fit | 43.1086 | 42.9512 | 39.2588 | 39.2588 | 38.0859 | 37.6732 | 35.5875 | 33.1938
nom. thicknesses | 42.933 | 43.0876 | 40.92 | 39.115 | 39.039 | 38.61 | 37.21 | 35.61 | 34.61 | 33.66
measured FE-SEM | 42.933 | 43.0876 | 40.92 | 39.115 | 39.039 | 38.61 | 37.21 | 35.61 | 34.61 | 33.66