## Slide 1
Chart: Spectral Response
| 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830
RT-1 @ 21.7 C | 20.8797 | 112.1198 | 24.8154 | 27.1693 | 24.6261 | 22.4084 | 20.6593 | 19.7153 | 18.1715 | 16.5029 | 11.8993 | 11.1248 | 9.7516 | 8.5177 | 7.1002 | 5.7813 | 4.6461 | 3.7314 | 3.0644 | 2.4871 | 2.1172 | 1.6894 | 1.3598 | 0.98152 | 0.78891 | 0.65558 | 0.51338 | 0.37354 | 0.19806 | 0.07204 | -0.16008 | -0.16592 | -0.7631 | -0.29982 | -0.32542 | -0.43638 | -0.5188 | -0.58828 | -0.37912 | -0.45414 | -1.3895 | -0.99999 | -2.1623
Freezing Temp @ 3.8 C | 32.4807 | 57.4595 | 24.687 | 23.383 | 21.3048 | 19.5626 | 17.7703 | 16.7867 | 15.3791 | 14.0335 | 13.4119 | 12.1259 | 10.7784 | 9.1926 | 7.8349 | 6.3714 | 5.0702 | 4.0481 | 3.3363 | 2.7611 | 2.2548 | 1.8333 | 1.5724 | 1.2588 | 1.0674 | 0.83551 | 0.71395 | 0.584 | 0.52405 | 0.43347 | 0.42685 | 0.4343 | 0.36123 | 0.40331 | 0.06 | 0.39897 | 0.29455 | 0.57431 | 0.84498 | 1.2128 | 1.1898 | 1.0467 | 1.4727
RT-2 @ 22.8 °C | 0.5053 | 88.8935 | -27.856 | 20.6855 | 20.9434 | 19.2005 | 17.3676 | 16.0187 | 14.3576 | 12.9579 | 9.5638 | 9.0457 | 8.1022 | 7.4557 | 5.987 | 5.6861 | 4.5847 | 3.6579 | 2.9941 | 2.4578 | 2.0482 | 1.6919 | 1.3927 | 1.1368 | 0.89055 | 0.70894 | 0.55644 | 0.44561 | 0.35993 | 0.22968 | 0.26388 | 0.27237 | 0.33963 | 0.14438 | 0.17968 | 0.25447 | 0.14271 | 0.20791 | 0.47232 | 0.53459 | 0.82399 | 1.0812 | 0.04
Dry Ice-1 @ -78.5 °C | 21.1974 | 33.7901 | 20.177 | 20.7465 | 19.0554 | 17.8092 | 17.9496 | 14.5472 | 13.268 | 12.1127 | 10.6142 | 9.8809 | 8.8836 | 7.2973 | 5.9218 | 4.4824 | 3.4576 | 2.8407 | 2.3076 | 1.9202 | 1.5726 | 1.2308 | 1.0622 | 0.87802 | 0.67661 | 0.54074 | 0.44492 | 0.32134 | 0.22168 | 0.14636 | 0.19986 | 0.1631 | 0.11076 | 0.15204 | 0.15004 | 0.21052 | 0.39697 | 0.15077 | 0.58649 | 0.81916 | 0.60128 | 0.72172 | 0.32549
RT-3 @ 22.8 C | 30.5547 | 18.8817 | 43.7559 | 25.9411 | 25.5671 | 22.4267 | 19.8877 | 19.9451 | 15.1015 | 14.1485 | 8.2806 | 8.1544 | 7.208 | 5.3416 | 5.519 | 4.5332 | 3.6045 | 3.0422 | 2.5087 | 2.1054 | 1.7793 | 1.4964 | 1.22 | 0.95535 | 0.74153 | 0.57674 | 0.44194 | 0.34516 | 0.2604 | 0.19447 | 0.11644 | 0.075406 | 0.031911 | 0.0020038 | 0.014517 | -0.029966 | -0.047328 | -0.063233 | -0.093302 | -0.17728 | -0.11919 | -0.18189 | -0.23291
Dry Ice-2 @ -78.5 °C | 26.9548 | 24.2821 | 18.6196 | 18.6695 | 15.669 | 11.89 | 9.503 | 7.245 | 6.6981 | 7.3214 | 5.8428 | 5.4232 | 5.8081 | 3.8833 | 4.7448 | 4.0084 | 2.3945 | 2.2732 | 1.9537 | 1.6897 | 1.4906 | 1.2813 | 1.1252 | 0.90212 | 0.71471 | 0.56514 | 0.44662 | 0.34094 | 0.25407 | 0.16332 | 0.10051 | 0.044629 | 0.021838 | 0.013603 | 0.013151 | 0.011369 | 0.020267 | 0.063777 | 0.074646 | 0.13372 | 0.14083 | 0.16559 | 0.17276
RT-4 @ 23.8 C | 27.3289 | 25.7518 | 20.1893 | 20.0372 | 16.9306 | 12.8567 | 10.314 | 7.8976 | 7.3259 | 7.8963 | 5.5536 | 5.086 | 5.5617 | 3.0963 | 4.8047 | 4.1671 | 2.0082 | 2.4032 | 2.122 | 1.879 | 1.729 | 1.5964 | 1.3055 | 1.1789 | 1.019 | 0.83531 | 0.66658 | 0.55227 | 0.43507 | 0.34397 | 0.24754 | 0.20239 | 0.12811 | 0.078391 | 0.048608 | 0.018599 | 0.014399 | 0.0057088 | 0.02472 | -0.037942 | 0.027621 | 0.017286 | 0.011516
LN2 @ 77 K | 19.3958 | 19.4714 | 15.3786 | 15.1587 | 13.2852 | 10.4725 | 8.3901 | 6.7026 | 6.3023 | 6.5233 | 4.8575 | 4.5306 | 4.8587 | 3.204 | 3.793 | 3.0284 | 1.8998 | 1.6795 | 1.4027 | 1.1497 | 0.92976 | 0.72863 | 0.52986 | 0.42075 | 0.33145 | 0.21564 | 0.096404 | 0.036824 | 0.014684 | 0.0091029 | 0.0041538 | 0.0031293 | 0.0063346 | 0.0065139 | 0.0123 | 0.009861 | 0.014464 | 0.015684 | 0.017773 | 0.038255 | 0.028807 | 0.033373 | 0.049011
RT-5 @ 23.9 °C | 23.3789 | 25.0282 | 25.2819 | 21.5743 | 16.1935 | 11.4381 | 7.7022 | 4.4764 | 3.3839 | 3.1808 | 1.5073 | 1.1795 | 1.0036 | 0.53351 | 0.8449 | 0.78137 | 0.3849 | 0.5402 | 0.50597 | 0.47369 | 0.44243 | 0.42866 | 0.25689 | 0.25995 | 0.25827 | 0.26234 | 0.2709 | 0.41616 | 0.4237 | 0.43323 | 0.38393 | 0.4316 | 0.40979 | 0.35975 | 0.26046 | 0.21432 | 0.15214 | 0.10133 | 0.065961 | 0.046653 | 0.022382 | 0.014809 | 0.015607
RT-6 @ 22.4 °C post heating | 24.2254 | 24.9692 | 11.1372 | 21.0139 | 16.4449 | 11.0997 | 7.5666 | 4.2388 | 3.0491 | 3.0703 | 1.4475 | 1.1855 | 0.92916 | 0.50777 | 0.65608 | 0.57516 | 0.35488 | 0.39313 | 0.36876 | 0.32807 | 0.30694 | 0.29273 | 0.20583 | 0.20213 | 0.19294 | 0.19147 | 0.18423 | 0.2484 | 0.25458 | 0.26593 | 0.22754 | 0.2901 | 0.29778 | 0.2959 | 0.24449 | 0.22847 | 0.15032 | 0.067573 | -0.0076318 | 0.09309 | -0.15815 | -0.22069 | -0.31582
After ~70 days of activation of K2CsSb photocathode
- QE did not recover with temperature reversal or rejuvenation effort by brief heating.
- Most likely the signature of chemical contamination.

## Slide 2
Chart: QE vs Temperature
| 294.84999999999997 | 276.95 | 295.95 | 194.64999999999998 | 295.95 | 194.64999999999998 | 296.95 | 77 | 297.04999999999995 | 295.54999999999995
440 nm | 27.1693 | 23.383 | 20.6855 | 20.7465 | 25.9411 | 18.6695 | 20.0372 | 15.1587 | 21.5743 | 21.0139
530 nm | 9.7516 | 10.7784 | 8.1022 | 8.8836 | 7.208 | 5.8081 | 5.5617 | 4.8587 | 1.0036 | 0.92916
600 nm | 2.4871 | 2.7611 | 2.4578 | 1.9202 | 2.1054 | 1.6897 | 1.879 | 1.1497 | 0.53351 | 0.50777
610 nm | 2.1172 | 2.2548 | 2.0482 | 1.5726 | 1.7793 | 1.4906 | 1.729 | 0.92976 | 0.8449 | 0.65608
650 nm | 0.78891 | 1.0674 | 0.89055 | 0.67661 | 0.74153 | 0.71471 | 1.019 | 0.33145 | 0.78137 | 0.57516
670 nm | 0.51338 | 0.71395 | 0.55644 | 0.44492 | 0.44194 | 0.44662 | 0.66658 | 0.096404 | 0.3849 | 0.35488
LN2
Dry Ice
H2O
Ice
RT

## Slide 3
Chart: QE vs Temperature
| 294.84999999999997 | 276.95 | 295.95 | 194.64999999999998 | 295.95 | 194.64999999999998 | 296.95 | 77 | 297.04999999999995 | 295.54999999999995
530 nm | 9.7516 | 10.7784 | 8.1022 | 8.8836 | 7.208 | 5.8081 | 5.5617 | 4.8587 | 1.0036 | 0.92916
600 nm | 2.4871 | 2.7611 | 2.4578 | 1.9202 | 2.1054 | 1.6897 | 1.879 | 1.1497 | 0.53351 | 0.50777
610 nm | 2.1172 | 2.2548 | 2.0482 | 1.5726 | 1.7793 | 1.4906 | 1.729 | 0.92976 | 0.8449 | 0.65608
650 nm | 0.78891 | 1.0674 | 0.89055 | 0.67661 | 0.74153 | 0.71471 | 1.019 | 0.33145 | 0.78137 | 0.57516
670 nm | 0.51338 | 0.71395 | 0.55644 | 0.44492 | 0.44194 | 0.44662 | 0.66658 | 0.096404 | 0.3849 | 0.35488

## Slide 4
Chart: QE vs Temperature
| 294.84999999999997 | 276.95 | 295.95 | 194.64999999999998 | 295.95 | 194.64999999999998 | 296.95 | 77 | 297.04999999999995 | 295.54999999999995
600 nm | 2.4871 | 2.7611 | 2.4578 | 1.9202 | 2.1054 | 1.6897 | 1.879 | 1.1497 | 0.53351 | 0.50777
610 nm | 2.1172 | 2.2548 | 2.0482 | 1.5726 | 1.7793 | 1.4906 | 1.729 | 0.92976 | 0.8449 | 0.65608
650 nm | 0.78891 | 1.0674 | 0.89055 | 0.67661 | 0.74153 | 0.71471 | 1.019 | 0.33145 | 0.78137 | 0.57516
670 nm | 0.51338 | 0.71395 | 0.55644 | 0.44492 | 0.44194 | 0.44662 | 0.66658 | 0.096404 | 0.3849 | 0.35488

## Slide 5
Chart: QE vs Temperature
| 294.84999999999997 | 276.95 | 295.95 | 194.64999999999998 | 295.95 | 194.64999999999998 | 296.95 | 77 | 297.04999999999995 | 295.54999999999995
610 nm | 2.1172 | 2.2548 | 2.0482 | 1.5726 | 1.7793 | 1.4906 | 1.729 | 0.92976 | 0.8449 | 0.65608
650 nm | 0.78891 | 1.0674 | 0.89055 | 0.67661 | 0.74153 | 0.71471 | 1.019 | 0.33145 | 0.78137 | 0.57516
670 nm | 0.51338 | 0.71395 | 0.55644 | 0.44492 | 0.44194 | 0.44662 | 0.66658 | 0.096404 | 0.3849 | 0.35488

## Slide 6
Chart: QE vs Temperature
| 294.84999999999997 | 276.95 | 295.95 | 194.64999999999998 | 295.95 | 194.64999999999998 | 296.95 | 77 | 297.04999999999995 | 295.54999999999995
650 nm | 0.78891 | 1.0674 | 0.89055 | 0.67661 | 0.74153 | 0.71471 | 1.019 | 0.33145 | 0.78137 | 0.57516
670 nm | 0.51338 | 0.71395 | 0.55644 | 0.44492 | 0.44194 | 0.44662 | 0.66658 | 0.096404 | 0.3849 | 0.35488

## Slide 7
Chart: QE vs Temperature
| 294.84999999999997 | 276.95 | 295.95 | 194.64999999999998 | 295.95 | 194.64999999999998 | 296.95 | 77 | 297.04999999999995 | 295.54999999999995
670 nm | 0.51338 | 0.71395 | 0.55644 | 0.44492 | 0.44194 | 0.44662 | 0.66658 | 0.096404 | 0.3849 | 0.35488